挤塑板生产过程中常见故障及排除方法

| 常见故障 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 一号挤出机电流波动大 | (1)原料有水分 (2)下料口不通畅，断料 (3）螺杆磨损，螺杆螺套间隙大，螺杆打滑 (4)助剂太多，助剂有润滑、发泡、降低熔点的作用 (5)原料之间熔点差距过大 (6)计量泵注液不均匀 (7)皮带拉长、打滑、老化 | (1)换原料 (2)检查进料段的温度，清理进料口堵料 (3)换螺杆 (4)进料段温度不合适，减少助剂含量，或者跟换 (5)换同一批次原料 (6)维修计量泵 (7)更换皮带 |
| 一号挤出机运行中急停 | (1)螺杆扭矩过大 (2)两极之间压力过高，系统保护 (3)有硬物卡住 | (1)螺杆内原料温度不够 (2)原料断料，原料过脏，发泡剂过少，料温过低 (3)拆卸螺杆取出硬物或换螺杆 |
| 换网器压力过大 | (1)过滤黑丝网，目数过高 (2)无发泡剂注入 (3)原料粘度过大，原料脏 (4)滑石粉过多 (5)两台挤出机频率不协调，模唇过小或堵塞 (6)模块没放到位或模块孔堵塞 | (1)换过滤网目数 (2)检查计量泵是否正常，阀门是否打开，检查发泡剂是否还有 (3)换原料 (4)减少滑石粉 (5)加快二号机的频率，降低一号机的频率，放大模唇模块 |
| 发泡剂无法注入一号挤出机 | (1)单向阀故障 (2)计量泵故障 (3)注入口温度过低 (4)原料粘度过高 (5)发泡剂阀门未开，或发泡剂钢瓶内无压力 | (1)加热单向阀，更换单向阀 (2)维修计量泵 (3)提高注入口温度 (4)调节原料配比 (5)检查发泡剂阀门及钢瓶 |
| 二号挤出机螺杆根部漏料 | (1)根部温度过高 (2)系统压力长时间过大 (3)盘根磨损 | (1)检查冷却水 (2)调整工艺，减小压力 (3)换盘根 |
| 二号挤出机运行中急停 | (1)电流过载，系统保护电源缺项 (2)电压不稳，系统保护。电机故障，变频器故障 | (1)增加发泡剂注入量，提高料温，减少冷却水道 (2)电工检查 |
| 两机间压力不稳 | (1)一号挤出机货二号挤出机皮带打滑 (2)发泡剂有泄露现象 (3)PS原料下料不均匀，颗粒不均匀；助剂过多，造成螺杆打滑 (4)两台挤出机的频率相差过大 (5)螺杆磨损大 | (1)查看电机底座丝杆是否松动货更换皮带 (2)检查并排除泄露 (3)更换PS原料，减少助剂 (4)降低二号挤出机的频率，提高一号机的频率 (5)更换螺杆 |
| 板材出整平机成蜂窝状烂板，纵向裂纹，板材鱼皮条纹 | (1)料温过高 (2)唇膜温度过高 (3)唇膜张嘴过大 (4)油温控制器故障 (5)油管接错 (6)模唇半圆弧不光滑 | (1)增加冷却水，降低二号挤出机的频率，提高发泡剂的注入量 (2)降低模唇温度 (3)放开拉丝，压紧顶丝 (4)检查导热油是否不够（下线）冷却水是否打开 (5)查看进油管和出油管是否通顺 (6)清除半圆弧上的饲料 |
| 板材纵向沟槽 | (1)模唇出料不均，沟槽处出料不够 (2)模温过高无法愈合 (3)压板高度过高 | (1)放大沟槽（模头）处模口 (2)降低模温、料温，提高发泡剂注入量 (3)调整压板平整和高度 |
| 板材横向波浪 | (1)相对厚度模唇间隙过小，出料不够 (2)压板高度跟挤出量不匹配 (3)发泡剂过多 (4)冷却水过多 (5)腔内压力不够 (6)相对该厚度原料发泡倍率低，成核剂过多 (7)模唇温度过低 | (1)放大模唇，使出料量填满压板间隙 (2)调整压板高度间隙 (3)降低发泡剂的量 (4)提高二号挤出机的频率或者关闭冷却水 (5)调整频率和发泡剂 (6)更换原料和去除成核剂 (7)提高模唇温度 |
| 板材表面气泡 | (1)相对料温，模唇过大 (2)料温过高 (3)原料差 | (1)缩小模唇间隙 (2)降低料温 (3)选择高熔点原料 |
| 板材纵向裂口、裂纹 | (1)模唇温度高 (2)压板过冷 (3)发泡剂过多 (4)模唇有毛刺 (5)四氟垫损伤 | (1)降低模唇温度 (2)压板加温至70-80℃ (3)降低发泡剂注入量 (4)油石修复毛刺 (5)更换四氟垫 |
| 板材表面气孔，板材表面放炮炸裂 | (1)原料内有水分 (2)发泡剂注入太多 (3)断料，堵料，打滑 (4)熔体料温过高 (5)熔体流动速率过低 (6)混合不均，混合不够 | (1)更换原料 (2)减少发泡剂 (3)更换原料 (4)降低二号机频率或打开冷却水 (5)更换原料 (6)增加混合段，或者热交换器 |
| 板面破皮，白点花纹 | (1)一号机设定的温度太高 (2)一号机频率过高，造成的摩擦热过高 (3)混合原料熔点高低偏差大 (4)模温料温过高 (5)助剂超熔点 | (1)降低设定温度 (2)降低一号机的频率 (3)换成同一批次熔点接近原料 (4)降低模温、料温 (5)降低加工温度 |
| 板材厚度不均 | (1)上下模唇间隙不均 (2)熔体温度高低问题 (3)两侧温度偏差，模温差距过大 | (1)调整模唇螺丝 (2)熔体温度越低，板材凹芯越严重，反之 (3)调整两侧和模温温差 |
| 板材凹芯较大 | (1)模头螺丝调节不合理 (2)模温测温过高，侧边不光滑 (3)板材过厚，模腔构造和板材厚度不匹配 (4)模温低 | (1)调整螺丝 (2)提高料温 (3)换模具 (4)提高模温 |
| 板材两侧成锯齿状撕裂 | (1)两侧温度低 (2)有死料 (3)侧边有棱角 | (1)提高两侧温度 (2)暂时提高模温，使死料出来后，再调制合适温度 (3)垫四氟垫，或者去除棱角 |
| 板材出整平机易断板 | (1)料温太高 (2)模温、测温过高，侧边不光滑 (3)原料差，原料熔点相对比加工温度低，过脆，性差，黏度大 (4)压板不平整 (5)加工板材过薄 (6)板材和压板的摩擦阻力 | (1)增加冷却水道 (2)降低模温、测温 (3)换原料 (4)调整压板前后高度 (5)牵引拉力存在的最小力，如果板材承载力低于牵引拉力，就容易使板材断裂，越薄的板，承载力越低 (6)增加表面活性剂 |
| 板材达不到厚度 | (1)模唇间隙小 (2)原料太差 (3)阻碍发泡助剂过多 (4)料温过高 (5)发泡剂过多 (6)系统压力过低 | (1)张大模唇 (2)换原料 (3)去除助剂 (4)降低料温 (5)减少发泡剂 (6)提高压力 |
| 板材横向弯曲 | 上下表面有温差 | 平衡上下温度 |
| 板材纵向裂缝 | 模具内有杂质 | 用塞尺捅出杂质 |
| 板材密度较大 | (1)板材表皮过厚 (2)料温过低 (3)熔体内发泡剂比例不匹配 (4)助剂太多 (5)原料发泡性能差 | (1)提高模温 (2)减少冷却水，提高挤出机频率 (3)调节计量泵频率 (4)减少成核剂 (5)换原料 |